固态氢储存器与氢钢瓶最大的差别为?

氢钢瓶储存方式为压缩气体，容器内压高达150Bar，而固态氢储存器以吸附方式储存，氢元素与储存器内合金形成固态金属氢化物，容器内压只有约7Bar。

储氢器有寿命限制吗？

若以一般市售99.99%纯度氢钢瓶灌充储氢器的话，经反复填充3000次后，仍保有90%的容量，若以每周充填一次计算，3000次相当约60年的使用。

灌充储氢器的手续容易吗？

我们可以提供充氢配件组以供选购，该配件包括调压阀及软管，灌充储氢器时只需将储氢器接上软管，再打开调压阀调整至适当压力即可，过程方便简单。

如何得知储氢器之余量？

由于储氢器之释放压力几乎为稳压输出，故无法像氢钢瓶一样从压力得知其余量；建议用时间及单位时间耗量大约估算氢气用量，当耗量达到70~80%时，建议进行充氢作业，以确保氢气使用

固态氢储存器如何纯化灌充气体？

由于固态氢储存器内的合金具有选择性，只会吸附氢气，其它杂质并不会被吸附，在充氢完成后，进行数秒的吹洗即可把杂质吹出，之后放出的氢气纯度可达99.9999%以上(曾于台湾三福气体公司进行测试，检附测试报告)